# Клей «АКРИЛЕН»

Т У 2242 - 010 - 36740853 - 2000

(Свойства и область применения:

Клей «АКРИЛЕН» изготавливается на основе акриловых дисперсий европейских про-

изводителей. Предназначен для склеивания деревянных изделий и конструкций (мебели, шиповых

соединений столярных изделий и т.п.), наклеивания линолеума на основе, облицовочной плитки

( керамической ), ГВЛ и пенополистирола на бетон, кирпич, асбесто - цементные и древесно-волокнистые  (стружечные ) плиты, деревянные и оштукатуренные поверхности. Клей  устойчив к действию бактерий и водостоек.

Поверхность клеевого соединения пригодна для нанесения лакокрасочного покрытия, кроме нитроэмалей.

(Указания по применению:

Работы с клеем производить при температуре не ниже + 5 (С и относительной

влажности воздуха не выше 80 %.Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и

грязи, иметь температуру не ниже + 5 (С. Пористые поверхности   рекомендуется предвари-

тельно прогрунтовать раствором клея из расчета 1 кг клея на 5 литров воды.

Перед использованием клей тщательно перемешать. При склеивании деревянных по

верхностей клей нанести тонким слоем на каждую из склеиваемых поверхностей, затем соединить

и плотно прижать. Время полного высыхания 24 часа. При приклеивании линолеума клей нанести

на поверхность пола, прижать наклеиваемый материал по всей площади и оставить для высыха-

ния на 24 часа. При склеивании облицовочной плитки рекомендуется ввести в клей наполнитель

( песок, цемент и т.п. ) в соотношении 1 : 3 ( на одну часть клея -три части наполнителя ). Полу-

ченный состав нанести на стену толщиной 1 - 3 мм, плотно прижать плитку и оставить для высы-

хания на 24 часа.

(Способ нанесения:

Клей наносить кистью, валиком, шпателем тонким слоем. Перед использованием тщательно перемешать. В случае загустевания допускается разбавление

водой. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой, до высыхания клея.

(Расход:

Расход клея зависит от характера склеиваемых поверхностей и составляет 200 -

250 гр. на 1 кв. м.

(Хранение:

Хранить клей  в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 (С в тече-

ние 12 месяцев.

(Экология:

Клей «АКРИЛЕН» безопасен для здоровья работающих, экологически чист, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.15.224.П.000180.06.05 от 28.06.2005г..

(Условия поставок:

Клей поставляется в плотно закрытой таре, расфасованный от 1 до 200 кг,  а

также отпускается в любом количестве в тару заказчика.

(Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации клеевого соединения устанавливается продолжительностью 5 лет со дня нанесения  в пределах гарантийного срока хранения.

## ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06, 244-75-54

e-mail: polimerstroy@kis.ru

www.polymerstroi.ru    www.polimerstroi.r52.ru