# Краска «ПРИМА»

# ТУ 2316-007-36740853-2000

# Свойства и область применения:

Водно-дисперсионная краска «ПРИМА» изготовлена на основе акриловых эмульсий европейских и отечественных производителей. Предназначена для окраски новых и обновления старых фасадов, внутренних и внешних оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей, древесностружечных плит. Краска «ПРИМА» дает покрытия износо-, водо-, атмосферостойкие. Изготавливается в широкой цветовой гамме. Возможен подбор колера по образцу заказчика.

# Условия при окраске:

Рабочая поверхность должна быть подготовленной для окраски, сухой, чистой, иметь температуру не ниже +5 0С. Работы производить при температуре не ниже +5 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

# Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, солей, прочих посторонних включений промывкой водой. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком или стальной щеткой. Подвергшиеся ржавлению отдельные металлические детали (например: шляпки гвоздей, металлическая арматура) обработать антикоррозионной грунтовкой.  Рекомендуется пораженные деревянные, бетонные, кирпичные поверхности обработать дезинфицирующим, а затем антисептическим составом. Перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать.

# Способ нанесения:

Перед использованием краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой—5% воды к общему количеству краски. Краску наносить кистью, валиком и краскораспылителем в 2-3 слоя. Время высыхания каждого слоя при температуре +200С – 24 часа. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

# Расход:

Расход краски «ПРИМА» зависит от способа нанесения и характера окрашиваемой поверхности и составляет 350 г/м2 за 2 слоя.

# Хранение:

Хранить краску «ПРИМА» в плотно закрытой таре при температуре не ниже +50С       в течение 12 месяцев.

# Экология:

Краска «ПРИМА» безопасна для здоровья работающих, экологически чиста, имеет Свидетельство о государственной регистрации № RU.52.НЦ.12.008.Е.000329.10.11 от 25.10.2011.

# Условия поставки:

Краска «ПРИМА» поставляется в плотно закрытой таре, расфасованной от 3 до 200 кг, а также отпускается в любом количестве в тару заказчика.

# Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается продолжительностью 10 лет со дня нанесения в пределах гарантийного срока хранения.

## ООО НПО «Полимерстройсервис»

Тел/факс: (831) 253-18-93, 258-29-06, 253-36-00

e-mail: polimerstroy@kis.ru         www.polymerstroi.ru