СОСТАВ «РУМАС»

Т У 2386 - 013 - 36740853 - 2000

(Свойства и области применения:                                                                                  .

Состав «Румас» является защитным антисептическим составом. Предназначен для защиты деревянных, бетонных, кирпичных конструкций от биологического разрушения: гниения и древоточцев, от обрастания синевой и грибками в условиях класса службы 1 - 5 по  ГОСТу  20022 – 80.

Древесина, обработанная составом «Румас», окрашивается в благоприятные               декоративные тона от желто- зелёного до темно-коричневого цвета. Поддается окрашиванию масляными, вододисперсионными  красками и склеиванию.

Состав «Румас» может вызвать незначительную коррозию металлических изделий.       (Условия при нанесении:                                                                                                 .

Рабочая поверхность должна быть подготовленной для обработки, сухой, иметь         температуру не ниже +50 С. Работы производить при температуре воздуха не ниже +50 С и относительной влажности не выше 80%..

(Подготовка поверхности:                                                                                                .

При пропитке круглых лесоматериалов необходимо очистить их от коры и луба.

Состав наносится на сухую, очищенную от пыли и грязи древесину без специальной предварительной подготовки поверхности.

В случае пропитки мелких изделий следует предварительно выполнить механическую

обработку  для придания требуемых размеров и форм (распиливание, строгание, сверление ).

(Способ нанесения:                                                                                                            .

## Перед использованием состав «РУМАС» перемешать до образования однородной

## массы. Обработку древесины осуществлять одним из способов: нанесением кистью, окунанием. Рабочие инструменты промыть водой.

(Расход:                                                                                                                               .

Расход состава зависит от способа нанесения, характера обрабатываемой поверхности и её впитывающей способности и составляет  не менее 150 г /м2.

(Хранение:                                                                                                                          .

Хранить состав «РУМАС» в ёмкостях не подвергающихся коррозии, при температуре

выше 0 о С. в течение 6 месяцев.

(Меры предосторожности:                                                                                               .

Состав «Румас» имеет кислотную среду водной фазы, относится к веществам 1 класса опасности. При соблюдении требований безопасности, производственной санитарии и  личной гигиены  работа с составом не отражается на здоровье работающих. Рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты кожи рук. Санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.15.238.П.000184.06.05 от 28.06.2005г.

(Условия поставки:                                                                                                          .

Состав «РУМАС» поставляется в закрытой таре по согласованию с покупателем.

(Гарантии изготовителя:                                                                                                  .

Гарантийный срок эксплуатации покрытия устанавливается продолжительностью в пять лет со дня нанесения в пределах гарантийного срока хранения.

ООО НПО «ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС»

ТЕЛ/ФАКС: (831) 253-18-93,  258-29-06, 244-75-54     e-mail:polimerstroy@kis.ru